OJSC Mozyr Refinery

Passport No 3470

LPG MIX

Specification  PN-EN 589+A1:2012

Type A

21.11.2015

| No | Name of parameter | Method of testing | Norm value | Factually |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Octane number under motor method, min | calculated | 89,0 | 89,0 |
| 2 | Propane content , % Propylene content , % Butane content , % Butylene content , % 1,3-Butadiene content , % | EN 27941 | not rated | 26,4 45,4 26,2 0,1 <0,1 |
| 3 | Hydrogen Sulfide | EN ISO 8819 | abs | Abs |
| 4 | Sulfur content (after odoring), ppm, max | ASTM D 6667 | 50 | 4,0 |
| 5 | Copper test (1 hrs at 40 ºC) | EN ISO 6251 | Class 1 | Class 1 |
| 6 | Residue after evaporation, ppm | EN 15471 | 60 | 14 |
| 7 | Reid vapour pressure at 40 ºC, kPa, max | EN ISO 8973 | 1550 | 1339 |
| 8 | Temperature at which Reid vapour pressure at least 150 kPa, ºC max type A type B type C type D type E | EN ISO 8973 | -10 -5 0 +10 +20 | low -10 |
| 9 | Water content | EN 15469 | abs | Abs |
| 10 | Odor |  | unpleasant and characteristic concentrations in the air 20% of LEL | Corresponds |

Density at 15 ºC – 527,0 Kg\m³